## Slide 1
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Des processus de base de l’interaction plasma-paroi aux améliorations des performances des plasmas de fusion
S. Heuraux1, J. Moritz1, E. Faudot1, F. Brochard1, N. Lemoine1, L. de Poucques1,
A. Cherukulappurath Mana1, P. Hiret2, R. Steiner2, L. Marot2 , S.Alberti3, I. Furno3
©Pitts_NME_19
JET
divertor
Élément du divertor
D'ITER
Antenne RF
sondes
Modélisation PIC 2D
Croquis des interactions plasma-paroi
et des propriétés du plasma
1 Institut Jean Lamour, Université de Lorraine-CNRS, ARTEM F-54000, Nancy, France
2 Département de Physique, Université de Bâle, Bâle, Suisse
3 École Polytechnique de Lausanne, Swiss Plasma Center, Lausanne, Suisse
Cathode
creuse

## Slide 2
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Introduction sur la fusion thermonucléaire
Les réactions de fusion comme convertisseur de matière en énergie distribuable
Pourquoi la fusion?
+ Source d'énergie non carbonée pour la production
+ Éléments nécessaires accessible mais en concurrence pour le Lithium
+ Risques nucléaires très limités (Tritium en circuit fermé, m_DT << 1)
Technologies complexes
2D + 3T ⟶ 4He (3.5 MeV) + 1n (14.1 MeV)
1 keV = 1.16 107 °K
1n + 6Li ⟶ 4He + 3T (+ 4.8 MeV)
1n + 7Li ⟶ 3He + 3T + 1n (– 2.5 MeV)
Température de fonctionnement
Topfus= 15-25 keV
Production du Tritium 3T
Conditions requises: Critère de Lawson Pfusion= Pperte & Ti > 10 keV
densité nD,T ~ 1020 m-3 , temps de confinement tE~ 1 à 3 s
objectif : Q= Pfus/Padd ~10 Qing= Pfus/Pfct ~3
Puissance fusion ni/2 ~ nD=nT
Puissance évacuée
Réactivité <sv> (106 m3/s)
ntE
(m-3s)

## Slide 3
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Confinement magnétique, tokamak
Principe du confinement magnétique
Transformée
Rotationnelle compense les dérives verticales
Générée par un courant plasma => Tokamak
Générée par construction => Stellarator
q facteur de sécurité
q=3
q=1
©W7X
Btor ∝ 1/R => ∇Pmag∝ => dérive
Compensation de la dérive
équilibre

## Slide 4
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Extraction de la puissance
Plasma de bord
Chambre à vide
plaque de neutralisation
bobine
divertor
lignes magnétiques ouvertes
Interceptant la paroi
L'idée vient de Spitzer (1958)
Mise en oeuvre sur le stellarator B65 Burnett & Grove1958 => réduction des impuretés
Keilhacker (1982 ) ASDEX
ITER Physics
stellarator B65

## Slide 5
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Confinement magnétique, tokamak
Vocabulaire-Jargonnage
ITER
divertor
Zone d'interaction plasma-paroi
q95~ 3
séparatrice
module face au plasma ou blanket
absorbant neutrons + production Tritium
surfaces magnétiques fermées
Surfaces magnétiques connectées à la paroi
dites ouvertes => Scrape-off layer (SOL)
Dérive non compensée => mvt du plasma
©iter.org

## Slide 6
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Plasma Control (so British)
Contrôle de l'équilibre
Extraction de la puissance et des particules (4He)
20% puissance fusion déposée dans le plasma, 80 % neutrons
Réacteur de 3 GW puissance fusion =>
600 MW à évacuer en partie par rayonnement
au cœur (Bremsstrahlung1, Cyclotron2 PB>> PC)
et le reste va dans le divertor (150-300 MW)
Hoelzl, Nucl. Fusion 61 (2021) 065001
Les structures s'adossent sur les lignes de champ magnétique
tube de flux
instabilité
1 PB= 5 10-37 Z3 ni2 (m-3)T1/2(keV)
2 Pc= 6 10-17 ne (m-3) B2 (T) Te (keV)

## Slide 7
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Zones concernées – identification des paramètres "clé"
G⊥ flux sortants à extraire
Énergie et particules
SOL
Épaisseur de la SOL
Aire effective d'extraction
Mécanismes mis en jeu (next step)
Géométrie
(cas ITER)
Dérives
stagnation
ion
électron
Vr
Ion et électron
Même direction
Transport
Courant induit
turbulent
collisionnel
Vq

## Slide 8
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Source de particules et d'énergie (transport radial) G⊥
Couche de conduction électronique
Canal de conduction ionique
et zone de convection
Zone de
Plasma chaud
Front d'ionisation
Lieux de radiation des impuretés
Plasma froid + neutres
Zone de recyclage des neutres et des molécules
Zone d'émission radiative et d'ionisation de l'hydrogène
Connexion entre plasmas froid et chaud (PFC)
Plasma Facing Component –Plasma Face aux Composants
W. Fundamenski's book 2010
cambridge.org/9780521851718
S. Krasheninnikov et al Springer
/doi.org/10.1007/978-3-030-49594-7
Rôle des collisions
Taux de réactions

## Slide 9
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Conditions et phénomènes présents dans le divertor-SOL
Clairement, la situation expérimentale impose de connaître le comportement des gaines lorsque les lignes de champ sont obliques par rapport à la paroi => définition des conditions de bord (flux, potentiel,…)
© fusion Physics IAEA

## Slide 10
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Gaine avec Bo en incidence oblique
Schéma d'une zone de transition à la paroi avec un champ magnétique incliné d'un angle q par rapport à la normale à la surface
Inspirée de Stangeby
𝜃
Lion
Plasma
pré-gaine pré-gaine magnétique gaine de Debye surface
Chodura
Bohm
Description valide pour
R rayon de Larmor ionique et lci libre parcours ionique
Moritz Phys. Plasmas
28, 083501 (2021)
MAIS l'incidence rasante est présente et recherchée q < qlim
Flux de Bohm= nsCs
Flux de Chodura= ncCs sin(q)

## Slide 11
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Incidence rasante conséquences:
Dans la pratique q sera au mieux de l'ordre de 1.5 ° sur ITER (limite technologique)
Réduction de la gaine de Debye allant jusqu'à sa disparition (Stangeby 2012) angle critique
Gaine avec Bo en incidence oblique
Dans les faits cela arrive pour des plus grands angles (Moritz 19)
q<q*
q⪞q*
q>q*
∆f=Cte
Simulation PIC et Théorie
lce libre parcours moyen de l'électron
Les électrons étant magnétisés leur parcours devient plus long dans la gaine + de collisions => moins mobiles
Régime de gaine inversée pour un domaine fini de paramètres quand les ions deviennent plus mobiles que les électrons (Moritz 2019)

## Slide 12
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
La connaissance de la Physiques des gaines => accès aux énergies des particules => calcul du taux d'érosion ce qui conditionne le choix du matériau pour la fusion dans le divertor (Critères à prendre en compte)
Le problème du redressement des potentiels Radiofréquence (gaine  diode)
=> Énergie des particules à la paroi accrue ∆V ~VRF (effets Non-Linéaires) => érosion
Gaine en présence de RF
Modèles actuels => implémentation des conditions de bord type Gaine pour les chauffages
Modèle basé sur une réponse type double sonde saturé (Faudot 2021)
Décharge & SOL tokamak
Aanesland 2005
(Myra 2017)

## Slide 13
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Objectif Fusion: Critères à retenir pour le choix des matériaux
Sécurité Nucléaire impose une masse limite de Tritium dans ITER ou Réacteur à Fusion
-Rétention du tritium doit être négligeable < seuil
Le flux de chaleur à la paroi doit être maximale sans faire fondre la paroi
-Fusion des matériaux de paroi interdite
La paroi interne doit rester intègre
-Le réactivité chimique doit être la plus faible possible
La pollution du plasma au centre par les éléments de paroi doit être minimale
-présenter une pulvérisation négligeable et transport dans le plasma de coeur limité
Les propriétés doivent être préservées sous flux de neutrons
-génération de défaut, transmutation et activation doivent être au plus bas

## Slide 14
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Pourquoi le tungstène ?
J. Roth, J. Nuclear Materials 390–391 (2009) 1–9
Mais manque un modèle pour déterminer les flux de W à la paroi. Tout d'abord une brève revue sur ce qui est constaté par rapport aux contraintes technologiques.
Possible ou pas possible de satisfaire à ces contraintes pour un réacteur à Fusion?
W Risques : - accumulation de W au centre par transport ambipolaire (JET)
- transition ductile – fragile sous flux de neutrons
Transport néoclassique
d'impuretés
Nakamura 2017

## Slide 15
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Que savons nous ?
Pour ITER:
La paroi est en tungstène Twall < 3000° C
Le flux d'ions sortant est de l'ordre G ~ 1024 m-2s-1
La puissance à extraire passant par la SOL est de l'ordre de 100-150 MW
Il est préférable de travailler à des incidences rasantes, potentiel gaine réduit
L'épaisseur de la zone de transport de la chaleur est ~ 0.005 m !!!!
Le flux de chaleur sur la cible à un seuil de tolérance ~ 10 MWm-2
Assurer la stabilité de la zone radiative
et contrôler l'accumulation d'impuretés au cœur du plasma
La question :
Existe-t-il un régime de fonctionnement stationnaire du divertor pour lequel il est possible d'évacuer un tel flux de chaleur satisfaisant ces contraintes ?

## Slide 16
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Les régimes & paramètres plasma
Sheath Limited
High recycling
Detached
-Densité faible, température élevée, forte pression (SOL)
-Libre parcours moyen grand => SOL peu collisionnelle
-Flux de puissance piloté par la gaine
où g facteur de transmission et epot l'énergie potentiel d'un ion
-Densité & température modérées, ncoll croît quand nu croît
-Conductivité finie
grad// T existe => Tt décroît mais grad// P ~ 0 => nt croît
lpm liondécroît (1/nt) => recyclage accru fortement => amplification du flux ( )
-Tt décroît vers pertes radiatives croissent => Tt baisse plus
!!
-Densité forte, si Tt < 5 eV => taux d'ionisation < collisions ion-neutre (échange de charges, coll. élastiques) => transfert de moment vers les neutres => nt décroît => grad//P ≠ 0 chute de pression dans la zone de recyclage et si Tt ~ 1-2 eV la recombinaison éteint le plasma si nt suffisamment grand => réduction du flux sur la cible. Mais cela n'est pas si simple !!!

## Slide 17
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Surface d'entrée Su
d'où un flux de puissance
Épaisseur de la zone de conduction
Quelques ordres de grandeurs à connaître
Point d'impact
Angle d'incidence 25°
Coté extérieur
Expansion tube de flux magnétique
Réduction du flux de chaleur par expansion tube de flux x 4 + effet d'angle 1/sin(a) soit Scible~ 3 m2
d'où q⟘ = 16 MWm-2
Limite technologique actuelle : q⟘max = 10 MWm-2 !!!!
Pas moyen d'accroître la surface de la plaque de neutralisation (cible)
ni géométriquement
ni magnétiquement
Il faut un moyen de réduire la puissance déposée sur la cible avant qu'elle l'atteigne =>
induire un fort rayonnement avant la cible
Régime détaché possible candidat
Moyen: injection de gaz Ne, N, Ar
B
3 à 5°
sur ITER

## Slide 18
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Régime : lequel choisir ? Modèle requis
Les différents régimes d'extraction possible
Seul le régime détaché semble celui qui permet de satisfaire aux contraintes techno
Donc il faut maîtriser ce mode de fonctionnement du divertor donc le modéliser.
Quels sont les ingrédients à inclure ? Que faut-il étudier juste l'état stationnaire ou aussi la dynamique ? Comment le contrôler (rôle des diagnostics-fiabilité des mesures)?
Ce mode de fonctionnement est-il compatible avec les performances à atteindre ?
Qu' a-t-on oublié ? Un évent soi- disant improbable comme la chute d'une sonde
résilience du régime
Two Points Model TPM
nu densité au point d'injection dans la SOL
L longueur du tube flux connecté au mur
Tju Température au point d'injection
Tjt Température au voisinage de la cible
Stangeby 2012

## Slide 19
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Mao et al Nucl. Fusion 59 (2019) 106019
http://eirene.de/html/data_eirene.html
Sheath Limit Regime
High Radiation Regime
Detached regime
Shimomura, 1983

## Slide 20
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Physique-Plasma-Paroi (P3 retour vers la modélisation)
Bis repetita Extended
séparatrice
paroi
t = Plaque de neutralisation
Gaine
U = upstream
flux amont
Ligne magné-tique ouverte
Surface magnétique fermée
Mécanismes à la paroi:
H - réflexion, implantation, désorption
- diffusion, piégeage (matériau)
e- - effet photoélectrique
- émission thermoélectrique (gaine)
M - pulvérisation, émission secondaire
- évaporation, sublimation
- re-déposition, migration
- extraction par arc (impureté)
Protection latérale
Plaque de neutralisation
Dernière surface magnétique fermée
Conservation du nb de particules
~ 1-2 cm
~ 100
Surface du plasma
Surface de la cible
Amplification du flux
Le mécanisme de recombinaison => réduction
=> ln
Usuellement

## Slide 21
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Modélisation de l'extraction de la puissance
Si interaction => 2D
U
T
1D
2D
Equations de Braginskii
EXB
convection
Compression
par Courbure
Écoulement
parallèle
Couplage avec les neutres

## Slide 22
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Modèle à 2 points
conduction
convection
Equations de Braginskii donne le flux de chaleur le long des lignes de champ magnétique
Conductivité Spitzer
Flux ambipolaire conduit à
De plus à l'entrée de la prégaine le critère de Bohm-Chodura doit être vérifié pour avoir une interface plasma-paroi stable ( condition de bord )
où cs est la vitesse acoustique, Zeff la charge effective Zeff= ∑ni Zi2/∑niZi
Ce critère est à moduler en présence de dérive dite ExB Chankin 1997
Pour plus d'effets voir R.H. Cohen 2004

## Slide 23
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Après l'entrée dans la prégaine les ions sont accélérés et voient la chute de potentiel de la prégaine ~ 0.7Te/e cf Stangeby 2012.
L'expression du flux de chaleur à la paroi peut s'écrire
gsh est le coefficient de transmission, Epot est l'énergie cédée à la paroi lors d'une recombinaison, par exemple 15.8eV pour Deutérium incident donnant D2.
Flux de chaleur à la paroi 1er approche
gsh expérimental 5.5-12.5 et 7-8 si recombinaison et réflexion ignorées Marsen 2013
de émission secondaire, Ri,eE coefficient de réflexion en énergie, epre prégaine, Epot,i,r énergie de recombinaison par ion (13.6 eV) et molécule (2.2 eV).
(a)

## Slide 24
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Retour sur le régime "Sheath Limited"
L'hypothèse de base: Tu ~Tt , pas de gradient le long des lignes de champ magnétique,
Faiblement collisionnel donc chaud , et basse densité mais avec une pression élevée =>
interaction en volume négligeable => pression total conversée le long d'un tube de flux
(b)
Avec les conditions Uu= O et Ut =Cs , + combinaison de (a) et (b) => Tu,t . En utilisant dans TPM la condition de flux limite =>
En reliant la puissance à évacuer PH à q// => paramètres plasma dans la SOL en fct nu ,q//(PH), attention ne pas oublier que gsh dépend aussi de données plasma

## Slide 25
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Retour sur le régime "conduction Limited"
Stangeby 2000
Collisions ne sont plus négligeables , la conduction domine la convection, un gradient le long des lignes de champ magnétique existe , les sources impactent directement le flux de particules. Le critère de Bohm est toujours applicable. Le rôle de l'ionisation est à inclure (recyclage) devant la plaque de neutralisation =>
Fournit les solutions suivantes Pitcher 1993
Impact important sur la densité comme vu transparent 15

## Slide 26
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Régime détaché: effets volumiques-pertes
Pour que la transition HRR (régime radiatif intense) –Détaché ait lieu => Pt > Pu
Prise en compte des pertes
Radiation
échange de charges => perte de quantité de mvt fmom
La perte de p => redéfinition de l'équilibre des pressions
En même temps, une température plus basse induit une convection et un déplacement du front d'ionisation (hypothèse ionisation sur la cible tombe) => augmentation des flux convectifs d'où une séparation en flux convectif (conv) et de conduction (cond) avec fcond
Introduction des facteurs correctifs liés aux pertes fortement dépendant de n et T
H-mode DIIID McLean 2017
Stangeby 2020

## Slide 27
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
En route vers le détachement
Les expériences montrent que le détachement peut être partiel => DOD (Loarte 1998)
Caractérise le degré de détachement à partir du scaling TPM GTPM=c nu2
DOD >> 1 => détachement
Exemple de DOD (Stangeby 2020)
mais la température du plasma est un paramètre clé Tt ~ 1-3 eV

## Slide 28
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Détachement et complexité
A set of TPMs including other effects are reported in Stangeby 2018
ionisation
recyclage
Pour avoir les conditions de détachement , satisfaire (Krasheninnikov, 1999)
Krasheninnikov, 2016 confirms this condition in 2D
ionisation
recyclage
Remontée
de neutres
prendre en compte la migration des neutres
Lipschultz, 2007, exp

## Slide 29
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Du 2017
Asymétrie dans le divertor
w/o ExB
with ExB
DIIID Pshenov 2017
Flux associés aux dérives ExB
Générateur d'asymétrie
=> Détachement partiel
Rôle de la géométrie du divertor,
Rééquilibrage par échange de flux out-in
Reimold 2014
Effets de dérive observés (JET, ASDEX) par reversement de Bt Aho-Mantila, 2017
simulations
Ionisation-recombinaison instabilité du front détaché
Manz, 2017; Krasheninnikov, 1999
instabilité convective de courant Krasheninnikov, 2016
Autres possibilités

## Slide 30
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Détachement Géometrie & Stabilité
Bifurcations et oscillations dans le plasma de divertor (Kukushkin 2019).
Rôle des mécanismes de transport anormaux ( blobs, turbulence,…), élargissement de la largeur de la SOL (impact sur le détachement), …. (Ze-Yu Li ,2019)
Nature de l'augmentation du transport anormal en mode détaché (Sun 2015)
Rôle de la géométrie (stabilisation par "long leg divertor")
MAST, TCV en cours
Rôle de l'émission thermo-électronique dans le divertor
(Campanell 2020)
Umansky, 2016
Injection gaz (Ar ,Ne, N2, D2) facilite la transition vers le détachement, mais la stabilité reste un problème (Krasheninnikov, 2017).
Simulations: SOLPS-ITER code (Aho-Mantila 2021) inclut la majorité des mécanismes présentés ici excepté le transport anormal et est appliqué pour ITER et DEMO (Prad, asymétries, self-sputtering de W, ….)

## Slide 31
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Régime détaché en mode-H non-dégradé en 2021
Wang et al nature communication 2021
DIIID Injection de N2 , Ne et D2

## Slide 32
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Pour En Faire Plus (Contrôle) il faut des diagnostics (fiables)
Questionnements:
-Sur la largeur de zone de transport de la chaleur: cas fort Ip + zone étroite (dérive + q low)
-Pour le détachement avec N2, le problème de la production d'ammoniaque
-Stabilité de la zone radiative, détachement prononcé pour ITER + méthode de contrôle ?
-Compréhension des mécanismes de détachement à approfondir: lien entre paramètres plasma cible et distribution de pression, pertes; recombinaison en volume associé à la réduction du flux d'ions sur la cible; connexion entre la densité au point de stagnation et la concentration en impuretés; turbulence. Objectif => constitution de modèles réduits => calculs plus rapides
-Prise en compte des événements rapides 3D, impacte sur le régime détaché des ELMs, possibilités d'amortissements des ELMs
-Sur l'écrantage par les vapeurs de tungstène alors des bouffées transitoires de plasma
-Effet des dégradations des propriétés du tungstène sous l'action du flux plasma et des neutrons

## Slide 33
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Pour En Savoir Plus
Krasheninnikov et al "On the Edge of Magnetic Fusion Devices" Springer 2020
Les bases générales sur les plasmas de bord de la fusion magnétique
Pitts et al Nuclear Material Energy 2019
Les préoccupations d'ITER
Stangeby Plasma Phys. Cont. Fusion 2018
La physique du régime détaché
Krasheninnikov, Kukushkin J. Plasma Phys. 2017
Une autre vision de la physique du divertor par les acteurs du domaine depuis + de 20 ans
Subba et al Nuclear Fusion 2021 (SOLPS-ITER modeling for DEMO)
Les derniers développements du code SOLPS
Indications de références bibliographiques sur le sujet

## Slide 34
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
En vous remerciant de votre attention
Fini
Fertig
end

## Slide 35
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Pour En Savoir Plus

## Slide 36
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••

## Slide 37
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••

## Slide 38
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
MAST

## Slide 39
••••• •
••••
• • •
••– •–••
• ••
• •••
•
•••———•–••
Gaine avec Bo en incidence oblique
𝜃
Lion
Schéma d'une zone de transition à la paroi avec un champ magnétique incliné d'un angle q par rapport à la normale à la surface
Inspirée de Stangeby
Plasma